JULONG PLASTICS             产品应用手册

树脂  BG6-S01

Wondel  Resin

产品定义：PA6+30％GF

产品等级：注塑级

产品特点：30%玻璃纤维增强尼龙6，机械强

度高，电性能好，耐温高，高抗冲。

同类产品： DUPOINT  73G30T

RHODIA  C246V30

BASF  B3ZG6  8333G

DSM  K224-PG6

主要用途：广泛用于制作机械零件、电动工具壳体和汽车配件等。

典型注塑工艺：

| 物料干燥要求 | 鼓风烘箱: 100～120℃ 2-4小时 料斗式热风循环100～120℃ 3小时 真空烘箱100～120℃ 3小时 |
| --- | --- |
| 注塑工艺要求 |  |
| 注塑温度 | 入料段：240～260℃ 中间段：260～275℃ 射嘴段：250～270℃ |
| 注塑压力 | 80～130MPa |
| 保压压力 | 40～90 Mpa |
| 模具温度 | 70～100℃ |
| 背压 | 5～10 Mpa |
| 后处理 | 必要时在油或石蜡中退火，退火温度应高于使用温度10～20℃，时间按厚度不同约需10～60min的退火后应缓慢冷却。 |
| 附注 | 以上成型工艺视注塑机锁模压力、容量、模具设计、制品大小、形状等条件有所不同，仅供参考。一般建议厚制件采用较低的注射温度、稍大的注射压力，适当延长保压时间和冷却时间；大而薄的制件采用较高的注射温度，适当加快注射速度，缩短成型周期。 |

产品性能参数                                  Wondel® BG6-S01

| 项目 | 测试标准 | 测试参数 | 典型性能 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械性能 拉伸强度 拉伸模量 断裂伸长率 弯曲强度 弯曲模量 悬臂量缺口冲击强度 简支梁无缺口冲击强度 洛氏硬度 热性能 热变形温度 维卡软化点 熔点 相对温度指数 物理性能 密度 灼烧残余 吸水率 熔体流动速率 模塑收缩率 电性能 表面电阻率 体积电阻率 介电强度 漏电起痕指数 阻燃性能 UL垂直燃烧试验 UL水平燃烧实验 氧指数 | ISO 527 ISO 527 ISO 527 ISO 178 ISO 178 ISO 180 ISO179 ISO2239/2 ISO75 ISO306 ISO3416 UL746B ISO1183 ISO1172 ISO62 IS01133 GB/T15585 IEC 60093 IEC 60093 IEC 60243 IEC112 UL-94 UL-94 ISO4589 | I型样条，50mm/min I型样条，1mm/min I型样条，50mm/min，标距50mm 23℃，20mm/min -20℃，20mm/min 23℃，2mm/min 23℃ -20℃ 23℃ 6mm，R标尺 0．45MPa，3.2mm,100mm跨距 1．80MPa，3.2mm,100mm跨距 热性能 机械性能 620℃ 275 ℃，2.16 Kg 平行方向 垂直方向 3mm 3．2mm 1．6mm | 165 - 4 230 - 8000 20 - 110 117 210 185 - 220 - - 1.35 30 5.5 - 0.2 0.6 1013 1015 22 450 - - HB - | MPa MPa % MPa MPa MPa KJ/m2 KJ/m2 KJ/m2 HHR ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ g/cm3 % % g/10min % % Ώ Ώ·cm KV/mm V 级 级 级 % |